Aramid(Kevlar) Kumaş 200 gr/m2 -plain WR balistik

TEKNİK ŞARTNAME

- Epoksi reçineleri ile uyumlu olmalıdır.

- Atkı elyafı, Twaron 930 dtex 10,5 x 10,5 ± 0,3 özelliğinde olmalıdır.

- Çözgü elyafı, Twaron 930 dtex 10,5 x 10,5 ± 0,3 özelliğinde olmalıdır.

- Dokuma tipi, Plain tipi olmalıdır.

- En, 130cm olmalıdır.

- WR, su iticili aramid fiber kumaş özelliğinde olmalıdır.

- Kalınlık, 300 micron olmalıdır.

Alüminyum Honeycomb Panel T:10mm 150cmx300cm

TEKNİK ŞARTNAME

- Malzemesi, Al 300 serisi alt ve üst kısımda 1mm plakalar, içi al honeycomb olmalıdır.

- Panel kalınlığı, 10mm olmalıdır.

- İç honeycomb kalınlığı, 8mm olmalıdır.

- Renk, gri olmalıdır.

- Hücre çapı: 9mm olmalıdır.

- Folyo kalınlığı, 50-70 micron olmalıdır.

- Ağırlık, 5kg/m2 olmalıdır.

- Çalışma sıcaklığı, -40 - +80 derece olmalıdır.

- Eğilme, 21,900 kNm²/m olmalıdır.

- Sertlik, 4.5 cm³/m olmalıdır.

- Yoğunluk, 83kg/m3 olmalıdır.

- En x boy: 150cmx300cm olmalıdır.

ARALDITE AW106-HV953U SETI 1,8kg yapıştırıcı

TEKNİK ŞARTNAME

- Araldite AW106  1kg reçine Araldite HV953U 800gr sertleştirici olmak üzere 1,8kg A+B set ambalajında olmalıdır.

- Çalışma süresi, 100 dakika (100gr/ 23C)  olmalıdır.

- Kürlenme süresi, 420 dakika (23 C LSS:1N/MM2) olmalıdır.

- Renk: soluk sarı olmalıdır.

MGS Laminasyon Epoksi Seti L285/H287 7 Kg

TEKNİK ŞARTNAME

- MGS L285 Epoksi Reçine sistemi German Federal Aviation Authority sertifikasına sahiptir olmalıdır.

- Karbon, cam aramid fiber kumaşlarla çok üst düzeyde uyumlu olmalıdır.

- Çok iyi mekanik ve ısıl özelliklere sahip olmalıdır.

- Oda sıcaklığında 30-45 dakika çalışma süresine sahip (ortam sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir.) olmalıdır.

- Yoğunluk, 1,18-1,23 g/cm3 olmalıdır.

- Viskozite, 600-900 MPas olmalıdır.

- Açılmamış ambalajında 24ay depolanabilir olmalıdır.