**BİLYALAR İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

|  | **Cinsi** | **Standart Ürün Adı** | **Miktar** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | 0.8 mm Çaplı Çelik Bilya | S330 | 25 KG |
| **2** | 0.6 mm Çaplı Çelik Bilya | S230 | 25 KG |
| **3** | 0.3 mm Çaplı Çelik Bilya | S110 | 25 KG |

Kimyasal Analiz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| %C | %Mn | %Si |
| 0,10-0,11 | 1,20-1,21 | 0,18-0,20 |

MİKROYAPI: Beynitik

SERTLİK: 42,1-42,2 HRC

YOĞUNLUK: 7,35 gr/cm3